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Artikelnummer: 302003T




   Easy Basis Matras  200x90x14 cm

            Verpleegmatras

Matras wordt geleverd met kern van koudschuim met een densiteit van 43kg/m3.

Kern voldoet aan de brandnorm volgens MVSS302.

Deze matras wordt volledig naar behoefd op maat gemaakt. Materiaal is soepel en elastisch en geschikt voor toepassingen voor bedden met verstelbaar hoofdeind/of voeteneinde. Matraskern is voorzien van tricot net.

Matras is aan beide zijden beslaapbaar en wordt inclusief inco-hoes geleverd.

Hoes is voorzien van rits aan een lange en aan een korte zijde van de matras en is makkelijk afneembaar. Rits wordt voorzien van flap, hetgeen de vochtwerendheid bevordert. Verpakking van matras in specifieke PET-matras zak.

Technische gegevens Easy Basis Matras 200x90x14 cm:

Densiteit
Bruto


43,0 kg/m3



Netto


41,0 kg/m3

Hardheid-
ISO 2439 

Bij 25 % 

85 N






Bij 40 %

110 N






Bij 65 %

240 N

Stramheid- 
ISO 3386

2,7 Kpa

Treksterkte
ISO 1798

> 70 Kpa

Blijvende vervorming  ISO 1856

< 4,0 %

Rek bij Breuk ISO 1798


> 100 N

Brandveiligheid



MVSS302

Toepassing CFK’s


CFK vrij
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