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   Artikelnummer: 302004T

	                                     Easy Basis Plus 90x200x14 cm 


Hoogwaardig verpleegmatras

Matras wordt geleverd met kern van koudschuim met een densiteit van 55 kg/m3. Kern voldoet aan de brandnorm volgens MVSS302.

Deze matras wordt volledig naar behoefd op maat gemaakt. Materiaal is soepel en elastisch en geschikt voor toepassingen voor bedden met verstelbaar hoofdeind/of voeteneinde. Matraskern is voorzien van tricot net.

Matras is aan beide zijden beslaapbaar en wordt inclusief inco-hoes geleverd.

Hoes is voorzien van rits aan een lange en aan een korte zijde van de matras en is makkelijk afneembaar. Rits wordt voorzien van flap, hetgeen de vochtwerendheid bevordert. Verpakking van matras in specifieke PET-matras zak.

Technische gegevens Easy Basis Plus 90x200x14 cm

Densiteit

Bruto


55,0 kg/m3




Netto


52,0 kg/m3

Hardheid-

ISO 2439 

Bij 25 % 

95 N




Bij 40 %

125 N




Bij 65 %

270 N

Stramheid- 

ISO 3386

3,1Kpa

Treksterkte

ISO 1798

> 60 Kpa

Blijvende vervorming  
ISO 1856

< 3,0 %

Rek bij Breuk 

ISO 1798

> 120 N

Brandveiligheid

MVSS302

Toepassing CFK’s
CFK vrij
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