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        Artikelnummer: 302001T

                                Easy A.D. Tempor Duo 200x90x14 cm                       

Preventief anti-decubitus verpleegmatras 

Matras wordt geleverd met een tussenkern van hoogwaardig koudschuim met een densiteit van 55 kg/m3. Aan beide zijden van de kern wordt drukpuntverlagend visco-elastisch Eucatherm TC 50-W met een dikte van 4 cm aangebracht. Eucatherm TC50-W heeft als unieke eigenschap dat het zich, onder invloed van lichaamsgewicht en –warmte volledig vormt naar het lichaam van de patiënt. Het biedt daardoor een gelijkmatige drukverdeling en beschermt kwetsbare /decubitus gevoelige lichaamsdelen. Door de gelijkmatige drukverdeling van de matras wisselt de patiënt veel minder vaak van slaappositie, dit resulteert in een betere nachtrust; bovendien wordt matras als zeer comfortabel ervaren. Kern voldoet aan de brandnorm volgens MVSS302.

Deze matras wordt volledig naar behoefd op maat gemaakt. Materiaal is soepel en elastisch en geschikt voor toepassingen voor bedden met verstelbaar hoofdeind/of voeteneinde. Matraskern is voorzien van tricot net.

Matras is aan beide zijden beslaapbaar en wordt inclusief inco-hoes geleverd.

Hoes is voorzien van rits aan een lange en aan een korte zijde van de matras en is makkelijk afneembaar. Rits wordt voorzien van flap, hetgeen de vochtwerendheid bevordert. Verpakking van matras in specifieke PET-matras zak.

Technische gegevens Easy A.D. Tempor Duo matras 200x90x14 cm:  Boven-en onderzijde  Eucatherm TC50-W  / 4cm

Visco-elastisch TC50      (  4 cm Traagfoam  boven en 4 cm onderkant matras  )

Densiteit
Bruto

50,0 kg/m3

Netto


47,0 kg/m3

Hardheid-
ISO 2439 
Bij 25 % 8/23/37°C

120 N / 55 N / 40 N




Bij 40 % 8/23/37°C

150 N / 70 N / 60 N




Bij 65 % 8/23/37°C

260 N / 130 N / 110 N

Stramheid- 

ISO 3386
  1,60 Kpa
Treksterkte

ISO 1798

> 50 Kpa

Blijvende vervorming 
 ISO 1856

< 3,0 %      Rek bij Breuk
 ISO 1798
> 120 N

Brandveiligheid

MVSS302

Toepassing CFK’s

CFK vrij

Kern Eucapur  HD55  / 6 cm

Densiteit
Bruto

55,0 kg/m3

Netto


52,0 kg/m3

Hardheid-
ISO 2439 
Bij 25 % 
  95 N

Bij 40 % 
120 N 

Bij 65 % 
270 N 

Stramheid- 
ISO 3386



3,1  Kpa

Treksterkte
ISO 1798



> 60 Kpa

Blijvende vervorming  ISO 1856


< 3,0 %

Rek bij Breuk ISO 1798



> 120 N

Brandveiligheid

MVSS302

Toepassing CFK’s

CFK vrij
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