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	                             Easy Tempor  Oplegmatras  90x200x7 cm 


We willen u laten zien wat het belang is van een goede matras, bij

Rugpijn:

Door een verkeerde matras kunt u in een verkeerde houding komen te liggen gedurende de nachtrust. Dit verergerd vaak de rugpijn en/ of stijfheid.

Armpijn:

Een ontsteking van de nekzenuwen kan ervoor zorgen dat u pijnlijke, stijve armen  en een tindelend gevoel krijgt. Een verkeerde houding tijdens het slapen kan deze klachten verergeren, vooral als uw nek niet de juiste ondersteuning krijgt.

Fibrositis:

Door een slechte houding tijdens het slapen wordt dit probleem vaak erger.

Ischias:

Heupjicht, die leid van de kuit tot aan de voet, kunt u maandenlang last van hebben, dit veroorzaakt weer een slechte slaaphouding.

Kniepijn:

Wanneer u een ontsteking in of rond de knie heeft, kan de minste aanraking al zorgen voor een drukkend en/ of pijnlijk gevoel. De beste oplossing is een matras die zelfs op de lichtste plaatselijke druk reageert. 

Heuppijn:

Als u pijn in de heupen heeft kan een harde matras leiden tot een ongemakkelijk gevoel of tot een ontsteking van het gewricht.

Hoofdpijn/ stijve nek:

Een slechte slaaphouding verergert meestal de klachten van gespannen nekspieren. Dit kan aanleiding geven tot een spanningshoofdpijn. Onvoldoende ondersteuning tijdens het slapen kan leiden tot stijfheid  en pijn.

Problemen met de bloedsomloop:

Gezwollen voeten en pijnlijke kuiten worden vaak veroorzaakt door een slechte bloedsomloop. Om de contactdruk die de bloeddoorstroming onderbreekt te verlagen moet de matras zacht genoeg zijn.

Visco-elastisch TC50        7 cm Traagfoam 

Densiteit
Bruto

50,0 kg/m3

Netto


47,0 kg/m3

Hardheid-
ISO 2439 
Bij 25 % 8/23/37°C

120 N / 55 N / 40 N




Bij 40 % 8/23/37°C

150 N / 70 N / 60 N




Bij 65 % 8/23/37°C

260 N / 130 N / 110 N

Stramheid- 

ISO 3386
  1,60 Kpa
Treksterkte

ISO 1798

> 50 Kpa

Blijvende vervorming 
 ISO 1856

< 3,0 %      Rek bij Breuk
 ISO 1798
> 120 N

Brandveiligheid

MVSS302

Toepassing CFK’s

CFK vrij

Leverbaar  met donkerblauwe ademende inco-tyk  300006T  en / of  Damast-tyk 300007T

